Механизированная сварка порошковой проволокой

Для устранения недостатков, присущих сварке покрытыми электродами, в последние годы получила развитие механизированная сварка порошковой проволокой. Механизированная сварка порошковой проволокой позволяет выполнять стыковые, угловые, тавровые и нахлесточные соединения как с разделкой, так и без разделки кромок. Подготовка и сборка деталей под сварку производится так же, как и при сварке в защитных газах.

К режимам сварки порошковой проволокой относятся те же параметры, что и при сварке в углекислом газе. Диаметр порошковой проволоки и силу тока устанавливают в зависимости от толщины свариваемого металла, необходимого количества слоев шва и положения в пространстве. Скорость подачи проволоки зависит от силы тока, напряжения дуги, диаметра и марки порошковой проволоки. Вылет электрода находится в прямой зависимости от диаметра применяемой проволоки.

Технология механизированной сварки порошковой проволокой аналогична технологии механизированной сварки в углекислом газе сплошной электродной проволокой. Однако сварка порошковой проволокой различных марок требует определенного навыка. Сварка производится короткой дугой, так как при увеличении ее длины усиливается разбрызгивание жидкого металла, ухудшается его защита от воздуха, возрастает выгорание элементов, содержащихся в проволоке, что приводит к образованию пор в наплавленном металле. При слишком короткой дуге значительно падает ее напряжение, что ухудшает стабильность горения дуги и может привести к плохому формированию шва, а также появлению в нем шлаковых включений.

Особое внимание следует обращать на рекомендуемый вылет электрода. При уменьшении его мундштук горелки сильно забрызгивается, возможны приварка к нему проволоки и образование дефектов в шве. При увеличении вылета проволоки она перегревается, что приводит к преждевременному выгоранию ее газообразующих составляющих и образованию пористости шва. Колебательные движения электрода зависят от толщины свариваемого металла. Основные варианты таких движений показаны на рис.37.

Рис.37 Колебательные движения электрода при сварке порошковой проволокой:

а – по спирали, б – змейкой

Сварку, как правило, выполняют вертикальным электродом, однако допускается наклон его вперед или назад до 15-20°. При наложении угловых швов электрод располагают под углом 30-40° к вертикали. Сварка в вертикальном положении обычно производится снизу вверх, а при толщине металла менее 4 мм - сверху вниз, что предотвращает возможные прожоги. При выполнении многослойных швов перед наложением каждого последующего слоя тщательно удаляется шлак с предыдущего.

Режимы механизированной сварки самозащитной порошковой проволокой приведены в табл.4.

Таблица 4 -Режимы механизированной сварки порошковой проволокой типа ПП-АН1, ПП-АН3 (диаметр 3 мм)

| Толщина свариваемых деталей, мм | Тип накопителя | Параметры режима |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сварочный ток, А | напряжение дуги, В | скорость подачи, мм/с | вылет электрода, мм |
| 3 - 6 | ПП-АН1 рутиловый | 200 - 240 | 24 - 25 | 28 | 15 - 20 |
| 8 - 12 |  | 250 - 300 | 25 - 27 | 33 | 15 - 20 |
| 14 - 20 |  | 300 - 350 | 26 - 28 | 47 | 20 - 25 |
| 5 - 10 | ПП-АН3 | 360 - 380 | 25 - 28 | 39 | 15 - 20 |
| 10 - 15 |  | 420 - 450 | 26 - 29 | 47 | 20 – 25 |
| 15 - 20 |  | 460 - 490 | 26 - 29 | 58 | 25 - 30 |

Для улучшения защиты ванны и упрощения состава наполнителя проволоки получил применение комбинированный процесс сварки порошковой проволокой с дополнительной защитой ванны углекислым газом.