Механизированная сварка самозащитной проволокой

Сварка самозащитной проволокой сплошного сечения без дополнительной защиты разработана для применения в монтажных, а также заводских условиях в тех случаях, когда неприемлема сварка в углекислом газе. Особенность этого способа заключается в том, что металл расплавляется теплом дуги, горящей между голой электродной проволокой и изделием с последующей его кристаллизацией и образованием шва. При этом внутренняя защита, как у порошковых проволок, и дополнительная защита флюсом или газом отсутствуют. При такой технологии сварки швы имеют высокие механические свойства, если в составе электродной проволоки есть в достаточном количестве элементы - раскислители и др., связывающие кислород и азот в стойкие химические соединения, не унижающие пластичности металла шва.

Механизированная сварка такой проволокой вполне заменяет ручную сварку покрытыми электродами на открытых площадках при монтажных работах.

При сварке открытой дугой обычной проволокой происходят выгорание легирующих элементов и насыщение металла шва газами (кислородом, азотом и водородом). При сварке самозащитной проволокой потери элементов компенсируются за счет повышенного содержания в электродной проволоке элементов, обладающих большим сродством с кислородом, чем выгораемые. К таким элементам относятся алюминий, титан, церий, цирконий, лантан и др. Они связывают кислород и азот в стойкие включения, мало влияющие на пластичность и вязкость металла.

Для механизированной сварки открытой дугой применяют специальные легированные проволоки (ГОСТ 2246-70). Так, самозащитная сварочная проволока Св-20ГСТЮА с добавкой церия позволяет сваривать углеродистую сталь толщиной от 2 мм и более в нижнем, вертикальном и горизонтальном положениях. Проволока Св-16ГСТЮЦА с добавкой церия и циркония служит для сварки углеродистых и марганцовистых сталей во всех пространственных положениях. Самозащитной проволокой можно сваривать металл, покрытый окалиной, небольшим налетом ржавчины и т. д. Металл шва, наплавленный этими проволоками, по механическим свойствам равноценен металлу шва, получаемому при сварке покрытыми электродами типа Э46 или Э50.

При сварке открытой дугой самозащитной проволокой изделие меньше деформируется, чем при других способах сварки, что особенно важно при изготовлении тонколистовых конструкций. Сварку можно производить как при положительных, так и при отрицательных температурах. Производительность процесса примерно такая же, как и при сварке в углекислом газе, однако формирование швов более грубое. Подготовка кромок и сборка деталей под сварку производятся так же, как и при сварке в углекислом газе. Сварку выполняют постоянным током как на прямой, так и на обратной полярности. Режимы сварки самозащитной проволокой приведены в табл.5.

Таблица 5- Режимы сварки стыковых соединений электродной проволокой Св-15ГСТЮЦ

| Диаметр проволоки, мм | Параметры режима |  |
| --- | --- | --- |
|  | сварочный ток, А | напряжение дуги, В |
| 1,0 | 120 - 150 | 21 - 23 |
| 1,6 | 180 - 220 | 23 – 25 |
| 2,0 | 280 - 320 | 23 - 25 |

Контрольные  вопросы:

- Опишите технологию выполнения механизированной сварки в углекислом газе.

- Изложите особенности и технологию механизированной сварки порошковой проволокой. Его достоинства.

- Каковы сущность и технология процесса механизированной сварки самозащитной проволокой сплошного сечения?

- Чем отличается электродная проволока при автоматической и механизированной сварке в углекислом газе?

- На автомате для сварки в углекислом газе можно ли вести процесс порошковой и самозащитной проволокой?