Сварка под флюсом кольцевых швов

Кольцевые швы применяют при сварке стыков труб и обечаек, приварке днищ, фланцев, а также других деталей при сварке цилиндрических сосудов.

Для предотвращения протекания жидкого металла и шлака в зазор первый слой стыкового кольцевого шва большого диаметра выполняют на флюсоременной подушке (рис.24), представляющий собой прорезиненный ремень, имеющий форму лотка, в который в процессе сварки непрерывно подается мелкий флюс. Сварка первым слоем производится изнутри сосуда, а последующими – снаружи. При сварке кольцевыми швами диаметром до 800 мм часто применяют флюсомедные подкладки, которые могут быть неподвижными (рис.25, а) или перекатывающимися (рис.25, б).  Если флюсоременные подушки или флюсомедные подкладки отсутствуют, то места с повышенным зазором можно подваривать вручную. При сварке кольцевыми швами сосудов малого диаметра (100-200 мм) флюсовая подушка может быть образована заполнением всей полости изделия мелким флюсом. Возможна также сварка на остающейся подкладке – кольце.

Для удержания нерасплавленного флюса на цилиндрической поверхности небольшого диаметра применяют специальные флюсовые коробочки (рис.26), укрепляемые на головке автомата. При сварке кольцевыми швами диаметром до 800 мм дополнительную трудность создает стекание жидкого металла и шлака с цилиндрической поверхности. Для предотвращения этого явления электродная проволока устанавливается со смещением с зенита на 15-75 мм в зависимости от толщины свариваемого металла в сторону, противоположную направлению вращения изделия. Величина смещения зависит от диаметра изделия, а также режима сварки. При слишком большом смещении жидкий металл и шлак могут стекать в обратную сторону.

Рис.24 Флюсоременная подушка для сварки кольцевых швов

Рис.25 Флюсомедные подкладки для сварки кольцевых швов

Рис.26 Флюсоудерживающее устройство для сварки кольцевых швов малого диаметра

Контрольные вопросы:

- Каковы особенности сварки под слоем флюса?

- Какие предъявляются требования и применяются способы подготовки к сборке деталей для сварки под флюсом?

- Назовите параметры, определяющие условия при сварке под флюсом. Какова роль параметров режима сварки в формировании швов?

- Каковы технология и особенности выполнения сваркой под флюсом сварных соединений со стыковыми, угловыми и кольцевыми швами?

- Как предотвратить появление прожогов при сварке под флюсом?

- Возможна ли сварка под флюсом потолочных швов?