Автоматы для сварки в защитных газах

Автомат АДГ-502 (рис.12) предназначен для выполнения сварки на постоянном токе в среде углекислого газа стыковых соединений с разделкой и без разделки кромок, угловых швов и нахлесточных соединений. Автомат комплектуется из двух частей: сварочного трактора и источника питания дуги - выпрямителя ВДУ-504.

Рис.12 Автомат АДГ-502

1 – сварочный трактор, 2 – источник питания дуги

Схема управления автоматом выполнена на полупроводниковых элементах. Работа автомата основана на принципе зависимости скорости подачи электродной проволоки от напряжения дуги. Схема позволяет устанавливать необходимые выдержки времени для продувки защитного газа, растяжки дуги для заварки кратера и обдува шва защитным газом по окончании сварки. Все управление автоматом осуществляется с пульта, размещенного на сварочном тракторе. На пульте управления установлены приборы для контроля режима, регуляторы напряжения дуги и скоростей сварки и подачи электродной проволоки, а также кнопки управления. На дополнительном пульте управления, укрепленном на сварочном выпрямителе, расположены элементы управления подачей защитного газа.

Сварочный трактор устроен аналогично сварочному трактору автоматов типа АДФ для сварки под флюсом, но отличается конструкцией токоподвода, наличием охлаждающей воды и защитного газа, отсутствием бункера для флюса и светоуказателя. Токоподвод в зоне сварки защищен водоохлаждаемым соплом, в которое поступает углекислый газ в газообразной форме. Сварочная головка трактора показана на рис.13.

Рис. 13 Сварочная головка автомата АДГ-502

1 – сопло сварочной горелки, 2 – токопровод, 3 – подвод газа, 4 – подающий механизм, 5 – электродная проволока

Сварочная головка АГВ-4 применяется для сварки в инертном защитном газе неплавящимся вольфрамовым электродом (рис.14). Головка состоит из токопровода, электрододержателя и подающего механизма для автоматической подачи присадочной проволоки. Головка может устанавливаться на подвеске кареточного типа, или самоходной тележке тракторного типа. По такой схеме комплектуются тракторы типа АДС-5 или АДСВ-6 для автоматической аргонодуговой сварки неплавящимся электродом.

Рис.14 Сварочная головка для сварки вольфрамовым электродом с подачей присадочной проволоки:

1 – сварочная горелка, 2 – механизм подачи проволоки, 3 – корректирующий механизм