Оценочное задание

по теме «Технология сварки чугуна»

II курс, II семестр

Специальность «Сварочное производство»

Составил преподаватель Шевчук И.В.

I  вариант                                                                                                     II вариант

| 1.Что называется чугуном? а) сплав железа с углеродом при содержании углерода более 2%; б) сплав железа с углеродом при содержании углерода менее 2%; в) сплав железа с углеродом при содержании углерода более 3%. 2.Какие виды сварок применяются при горячей сварке чугуна: а) газовая, ручная дуговая, механизированная, порошковой проволокой; б) механизированная в СО2, ручная дуговая, порошковой проволокой, электрошлаковая сварка; в) газовая, ручная дуговая, электрошлаковая сварка. 3. Назовите основные трудности при сварке чугуна. 4. Дать определение «холодной» сварки чугуна и ее применение. 5. Назвать сварочные материалы, применяемые для сварки чугуна механизированной сваркой в защитном газе. 6. Выберите правильную разделку кромок изделий из чугуна а б | 1. Какие типы чугунов применяются в сварочном производстве? а) белый, серый, ковкий б) серый, ковкий, высокопрочный в) серый, белый, высокопрочный 2. Какие виды сварок применяются при горячей сварке чугуна: а) газовая, ручная дуговая, механизированная, порошковой проволокой; б) механизированная в СО2, ручная дуговая, порошковой проволокой, электрошлаковая сварка; в) газовая, ручная дуговая, электрошлаковая сварка. 3. Назовите последовательность подготовки чугуна к сварке. 4. Дать определение «горячей» сварки чугуна и ее применение. 5. Назвать типы электродов, применяемые для холодной ручной сварки чугуна. 6.Выберите правильную последовательность заполнения шва при сварке чугуна а б |
| --- | --- |

Эталон ответов

I  вариант                                                                                                     II вариант

| 1. а 2. а 3. - охрупчивание сварного шва и зоны термического влияния; - склонность к образованию холодных и горячих трещин; - пористость; - повышенная жидкотекучесть чугуна. 4. Холодной сваркой чугуна называют сварку без предварительного нагрева. Применяют при ремонте и восстановлении деталей простой формы и малой толщины. 5. -углекислый газ; - порошковая проволока; - сварочная проволока. 6. а | 1. б 2. а 3. - дефект разделывают механическим способом или воздушно-дуговой резкой; - придают кромкам округлую форму; - очищают кромки и околошовную зону; - выполняют формовку с помощью графитовых планок и формовочной смеси; - просушка формы. 4. Горячей сваркой чугуна называют сварку с низким или высоким подогревом. Применяют при изготовлении деталей, ремонте и восстановлении деталей и узлов. 5. - чугунные электроды, - электроды с медной основой - электроды с никелевой основой, - стальные электроды. 6. а |
| --- | --- |