## Slide 1: Сварочные материалы для сварки TIG цветных металлов
Разработал преподаватель
ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»
И.В. Шевчук

## Slide 2: Защитный газ
Аргон
Аргон дает широкое и неглубокое проплавление сварного шва, легкое зажигание дуги и поддерживает стабильность горения дуги.
Гелий
Гелий увеличивает вольтаж дуги, повышает глубину проплавления, но делает зажигание дуги более трудным, а также отрицательно влияет на стабильность дуги.
Аргон + гелий
Добавление аргона к гелию улучшает зажигание дуги и ее стабильность. Скорость сварки и проникновение сварочного шва будет меньше, чем при сварке с чистым гелием, но лучше, чем при сварке только с аргоном.

## Slide 3: Основные требования к присадочной проволоке:
такой же химический состав, что и у свариваемых материалов;
температура плавления присадочной проволоки должна быть немного ниже или такой же, как у свариваемых металлов.

## Slide 4: Общие требования к присадочной проволоке:
толщина присадочной проволоки должна соответствовать толщине свариваемых элементов;
проволока должна быть чистой, без окалины, ржавчины, следов масла или краски, других загрязнений;
проволока должна плавиться равномерно, не разбрызгиваясь;
получившийся сварной шов должен быть ровным, без трещин и пор в металле.

## Slide 5: Присадочная проволока должна обеспечивать:
устойчивость сварного шва к образованию горячих трещин;
высокую прочность формируемого шва;
пластичность полученного соединения;
способность сварного шва успешно противостоять коррозионным процессам.

## Slide 6: Правила хранения проволоки после вскрытия

## Slide 7: Проволока для сварки алюминия и его сплавов
Для сварки алюминия и его сплавов используется проволока, состоящая из чистого алюминия или с добавлением магния и кремния в зависимости от состава сплава, который сваривается.

## Slide 8
Использование меди в промышленности и энергетическом машиностроении связано со свойством меди противостоять коррозии в агрессивных средах. Чем чище состав металла, т.е. в нем больше меди и меньше примесей, тем устойчивость к коррозии выше. Сварочная проволока для меди изготавливается из электролитической меди. В зависимости от количества примесей различают такие марки меди:

## Slide 9: Проволока для сварки меди и ее сплавов

## Slide 10: Проволока для сварки чугуна и сплавов никеля
Для сварки никеля хорошо подойдет проволока, легированная такими металлами, как марганец (не более 2%), кремний (не более 0,8 %), магний (не более 0,3 %) и титан (не более 0,1 %). Марганец необходим для раскисления и связывания серы, кремний делает металл более жидкотекучим, магний связывает те остатки серы, которые остались после марганца.
Для сварки чугуна применяются проволоки, содержащие цветные металлы.

## Slide 12: Проволока для сварки титана
Для сварки титана используется холоднотянутая проволока из листового металла. Состав должен быть максимально приближен к составу основного материала. Чаще всего это присадочная порошковая проволока марки ППТ-1 и ППТ-3. Расход проволоки составляет 1,2 – 1,5 м на каждый погонный метр шва.

## Slide 13: Выбор диаметра сварочной проволоки